FZF07合金球面轴承

FZF07合金球面轴承由内圈和整体外圈组成，是一种具有自润滑性能，可以任意方向转动或摆动的空间运动副滑动轴承。它具有承载能力高、摩擦系数小、耐高温、可以自动调心、可同时承受径向和轴向载荷（装配槽一侧不能承受轴向载荷），不需维护、使用寿命长、适用范围广等特点。

1.FZF07合金球面轴承可以替代的相关轴承产品

FZF07合金球面轴承可替代调心滚子轴承（GB/T288-94），该球面轴承是为了代替冶金工业生产中使用的调心滚子轴承而研制开发的高新技术产品。该产品在冶金工业生产中，特别是轧钢行业生产中得到了广泛的推广和使用，实践证明，该球面轴承使用效果好，质量稳定，寿命长。

2.FZF07合金球面轴承型号说明

FZF07合金球面轴承型号由五位数字表示，自右至左分别表示轴承内径、外径系列、宽度系列和类型。轴承型号说明如下：

FZF07-□ □ □ □ □ □

轴承结构型式（分为3种，即A型、B型和C型）

轴承内径（由两位数字表示，两位数字乘以5即为

轴承实际内径，单位为mm）

外径系列（分为4个系列，用数字0、1、2和3表示）

宽度系列（分为4个系列，用数字1、2、3和4表示）

轴承类型（S代表球面调心轴承）

FZF07合金材料代号

上图需重新制作

为了与调心滚子轴承（GB/T288-94）的尺寸系列代号保持一致以方便用户选用球面轴承，轴承的外径系列代号和宽度系列代号均按GB/T288-94标准执行。

球面轴承尺寸系列代号由外径系列代号和宽度系列代号构成，分为13、22、23、30、31、32、40、41共8个系列，如下表所示：

| 轴承 外径 系列 代号 | 轴承宽度系列代号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 轴承尺寸系列代号 |  |  |  |
| 0 |  |  | 30 | 40 |
| 1 |  |  | 31 | 41 |
| 2 |  | 22 | 32 |  |
| 3 | 13 | 23 |  |  |

3.FZF07合金球面轴承与轴颈和轴承座的配合

轴承与轴颈的配合采用基孔制，轴承与轴承座的配合采用基轴制。为保证FZF07合金球面轴承与相对应调心滚子轴承安装时的互换性，轴承内圈、外圈公差采用GB/T307.1-94中向心轴承的0级公差标准制造。

◇轴颈推荐公差带代号

| 轴承公称内径 （mm） | ≤40 | 40＜d≤65 | 65＜d≤100 | 100＜d≤140 | 140＜d≤280 | 280＜d≤500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴颈公差带代号 （正常载荷） | k5 | m5 | m6 | n6 | p6 | r6 |

◇轴承座推荐公差带代号

| 载荷性质 | 轴承座推荐公差带代号 |
| --- | --- |
| 外圈固定的各种载荷 | H7、G7 |

◇FZF07合金球面轴承内圈和宽度公差

| 内圈直径d（mm） |  | 内圈公差Δdmp（μm） |  | 宽度公差ΔBS（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超过 | 到 | 上差 | 下差 | 上差 | 下差 |
| 18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -150 |
| 80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -200 |
| 120 | 180 | 0 | -25 | 0 | -250 |
| 180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -300 |
| 250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -350 |
| 315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -400 |
| 400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -450 |

注：Δdmp为单一平面平均内径偏差，ΔBS为内圈单一宽度偏差。

◇FZF07合金球面轴承外圈公差

| 外圈直径D（mm） |  | 外圈公差ΔDmp（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 超过 | 到 | 上差 | 下差 |
| 30 | 50 | 0 | -11 |
| 50 | 80 | 0 | -13 |
| 80 | 120 | 0 | -15 |
| 120 | 150 | 0 | -18 |
| 150 | 180 | 0 | -25 |
| 180 | 250 | 0 | -30 |
| 250 | 315 | 0 | -35 |
| 315 | 400 | 0 | -40 |
| 400 | 500 | 0 | -45 |
| 500 | 630 | 0 | -50 |
| 630 | 800 | 0 | -75 |

注：ΔDmp为单一平面平均外径偏差。

4.FZF07球面轴承结构型式及其选用说明

根据我公司多年的实践经验和FZF07球面轴承的特性，考虑到FZF07球面轴承多用于工作环境温度较高的部位和轴承间跨度较大处，为确保热膨胀状态下自由端的伸缩及运转灵活，故将FZF07合金球面轴承分为A、B、C三种基本结构型式，如下图所示：

插图-轴承结构型式参照高硫钢样本P9页

图1  FZF07合金球面轴承三种基本结构型式

根据FZF07球面轴承工作环境温度和跨度值，在选用FZF07球面轴承时，应考虑下列因素：

◇FZF07球面轴承工作环境温度在100℃以内，配对使用的固定端和自由端FZF07球面轴均可按类型A选用；

◇FZF07球面轴承工作环境温度为100℃~300℃，跨度L≤600mm时，固定端可选用A型，自由端则应选用B型；

◇FZF07球面轴承工作环境温度为300℃以上，跨度L>600mm时，固定端可选用A型，自由端则应选用C型；

◇选用A型时，轴承外圈及内圈公差值按前面表中所给数值，而尺寸d1处的公差值，则由我公司根据轴承工作环境确定，不再通知用户；

◇选用B型、C型轴承时，轴承外圈及内圈公差值仍按前面表中所给数值，而D1及d1处的公差配合则由我公司根据轴承工作环境确定，不再通知用户；

◇我公司在确定D1和d1尺寸时，将会考虑轴承安装尺寸da min和Da max等因素。

◇设计实例图：典型高温环境输送辊道FZF07球面轴承安装结构图如下：

插图-轴承安装结构参照高硫钢样本P10页

图2  典型高温传动状态下FZF07球面轴承安装结构示意图

5.球面轴承的使用与维护

FZF07球面轴承的使用与维护请参照“向心关节轴承使用与维护”，详细内容请点击下面的链接：

●向心关节轴承使用与维护

6.尺寸表

请链接下列标准产品的尺寸表

●FZF07合金球面轴承标准系列尺寸表